Deo FOR SUSPENSION FORKS

Spray de întreținere pentru furci telescopice recomandat de profesioniști – lansat împreună cu ROCK-SHOX®.

1. Descriere produs:	BRUNOX® Deo pentru furci telescopice este un produs de calitate ridicată pentru întreținerea furcilor telescopice.

Întreține flexibilitatea simeringurilor, întreține și protejează componentele suspensiilor și șuruburile de reglare, asigură mobilitatea manetelor de reglare.

Curăță și protejează capetele de blocare, brațele culisante și montanții. Se infiltrează sub reziduurile minerale acumulate și le dizolvă cu ușurință.

Înlătură umiditatea, formează o peliculă transparent protectoare, respinge murdăria, nu conține silicon, PTFE și grafit.

Asigură mobilitatea componentelor și degripează șuruburile înțepenite.

2. Efect:	Datorită utilizării BRUNOX® Deo, furcile reacționează mai rapid, proprietățile de glisare, în special cele de compresie și rebound, sunt îmbunătățite în mod semnificativ și crește cursa amortizorului telescopic. Toate acestea asigură o peformanță mai ridicată a echipamentului în timpul curselor. Datorită BRUNOX® DEO, bicicleta funcționează în condiții de siguranță sporite chiar și în situații limită.

Murdăria umedă nu se acumulează ușor pe componentele furcii, iar acestea se pot curăța rapid. Simeringurile își păstrează elasticitatea și nu se uzează, timpul de utilizare prelungindu-se în mod semnificativ.

Gradul de uzură este redus; chiar și rulmenții se uzează mai încet și nu necesită înlocuire frecventă.

Datele obținute în urma utilizării la o gamă largă de furci (ROCK SHOX, ROCK SHOX Sid SL și WC, SR Suntour, Fox Racing Shox, Magura Durin SL, Manitou, Fox precum și Marzocci 888 ) ne arată că utilizarea corectă și cu măsură a BRUNOX® Deo pentru furci telescopice poate reduce necesitatea lucrărilor de întreținere a furcilor telescopice și asigură o perioadă mai lungă de utilizare și intervale mai lungi între lucrările de întreținere.

Technical data BRUNOX® Deo  FÜR DIE FEDERGABEL	BL/LI//blj - 12.04.2016

1

3. Domeniu de utilizare:

BRUNOX®

Deo

pentru furci telescopice

este utilizat atât în ateliere

de reparații și întreținere biciclete, cât și de către cicliști profesioniști și amatori pentru întreținerea furcilor telescopice.

.

BRUNOX®

Deo

pentru furci telescopice previne

pătrunderea murdăriei, protejeză împotriva oxidării și coroziunii și în același timp menține flexibilitatea simeringurilor, dizolvă rugina în mod eficient grație proprietăților sale excelente de infiltrare, și degripează și lubrifiază componentele înțepenite.

4. Mod de utilizare:

Procedeu:

Aplicați înainte de fiecare călătorie și în special ori de câte ori curățați bicicleta, precum și în timpul curselor, între etape.

Simeringurile mari dintre brațele culisante și montanți sunt foarte strânse, ceea ce face inutilă utilizarea apărătorilor de praf. Dar, caracteristicile de răspuns sunt îmbunătățite prin aplicarea câtorva picături

BRUNOX®

Deo

pentru furci telescopice

după curățare, în plus aceasta contribuie la respingerea murdăriei.

Pulverizați BRUNOX® Deo pe brațele furcilor, compresați-le de cîteva ori și apoi aplicați câteva picături pe garniturile anti-praf. În acest fel, garniturile îșși păstrează flexibilitatea. .	BIKE 5/01 pag 117

Ștergeți excesul de substanță.

Verificați simeringurile la intervale regulate. În cazul în care observați defecte, înlocuiți-le. BIKE 6/01 pag 77

- Mărturii ale utilizatorilor:	Produs dezvoltat împreună cu ROCK-SHOX®. Utilizat cu succes timp de peste zece ani de către profesioniști și în aproape toate atelierele de biciclete.

"In 2012, cea mai veche furcă pe care o folosesc are déjà patru ani. Nu pot oferi prea multe detalii despre lucrări de mentenanță, pentru că încă nu a fost nevoie să fac vreuna!" "Mulți dintre colegii mei care nu folosesc BRUNOX® Deo au avut probleme cu noile furci Boxxer, deoarece stratul superior de vopsea de pe montanți  s-a răzuit din cauza frecării la îmbinare. Nu am avut niciodată această problemă și merg cu bicicleta mai mult decât ei." "Lucrările de întreținere ale furcii pot fi realizate la interval mai mari." "Sunt convins că folosind BRUNOX® Deo durata de utilizare și intervalele dintre lucrările de mentenanță se prelungesc." "BRUNOX® Deo este agentul universal pentru protecția furcilor și care asigură funcționarea lor perfectă." "Produsul face ceea ce promite și merită să fie folosit." “Folosim BRUNOX® Deo în timpul curselor înainte de fiecare etapă, indiferent că este vorba despre calificări sau finale, iar bicicleta este întotdeauna în perfectă stare de funcționare; jurăm pe produsele BRUNOX®." “BRUNOX® Deo asigură de mulți ani funcționrea perfectă a echipamentelor utilizate în timpul curselor de către echipa noastră de cicliști, sportivii noștri  fiind astfel avantați în competiții în timpul curselor de coborâre." – Mărturii culese în Februarie

2012 de la al 12-lea campion mondial MTB, campionul MASTER II 2010 din Germania, câștigătorul IXS Master 2011, câștigătorul Alpina Cup 2010, vice-campionul MTB Juniori 2011 din Germania, câștigătorul Sparkassen Cup, câștigătorul Spessart Bike Marathon 2011, specialistul curselor de coborâre elvețian; toți acești campioni au un lucru în comun: folosesc cu meticulozitate BRUNOX® Deo pentru întreținerea furcilor telescopice.

6. Ambalaj:

Spray: 100 ml

Technical data BRUNOX® Deo

FÜR DIE FEDERGABEL

BL/LI//blj - 12.04.2016

2

| 7. Specificații tehnice: | Aspect: | Transparent |
| --- | --- | --- |
|  | Greutate specifică: | 0.83 ± 0.02 g/cm3 |
|  | Vâscozitate (20 °C): | 4 mPas |
|  | Punct de aprindere: | 78 °C (produse vrac) |
|  |  | DIN ISO 2592 |
|  | Reistența la temperatură: | Până la 150 °C pe perioadă scurtă |
|  |  | Până la 120 °C permanent |
|  | Punct de topire: | sub -50 °C |
|  | Valoare pH: | neutru |
|  | Caracteristicile peliculei: | infiltrare |
|  | Grosimea peliculei: | 1 - 2 μm |
|  | Randament: | 100 - 120 m2/L |
|  | Capacitatea de lubrifiere: | Peste 780 kg (test Falex) |
|  | Consistență: | Pelicula nu se întărește, 64 mPas |

Nu afectează materialele non-metalice precum vopseaua, plasticul sau cauciul. Are un miros plăcut. Nu gumifică.

Deo FOR THE SUSPENSION FORK	,

Spray de întreținere pentru furci telescopice recomandat de profesioniști –

lansat împreună cu ROCK-SHOX®.

BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH – 8732 Neuhaus/SG,

BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Postfach 100127, DE – 85001 Ingolstadt

Informația conținută în acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuale. Nu îi absolvă pe procesatori de obligați de a testa produsul înainte de utilizare, dat fiind multitudinea de factori care pot influența procesarea și aplicarea produsului nostru. Fără acceptul prealabil al BRUNOX AG / GmbH, nicio parte a acestei publicații nu poate fi utilizată electronic, copiată mecanic, reproddusă, transmisă sau stocată. Această fișă tehnică și conținutul său  (informația) constituie proprietate intelectuală a BRUNOX AG / GmbH. Nu se acordă licențe; informația este destinată exclusiv informării în legătură cu produsul corespunzător. Drepturile de proprietate intelectuală aparțin BRUNOX AG / GmbH. Informația se poate modifica fără notificare prealabilă, înlocuind toate specificațiile tehnice furnizate anterior. BRUNOX AG / GmbH nu își asumă nicio răspundere pentru corectitudinea sau caracterul complet și nu acceptă nicio răspundere pentru daunele materile sau imateriale provocate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor prezentate sau a utilizării incorecte sau incomplete a informațiilor. Procesatorii trebuie să verifice informația și produsul conform scopului lor. Aceștia nu trebuie să facă supoziții privind caracterul adecvat pe baza informațiilor incluse sau omise. BRUNOX AG / GmbH nu își asumă răspunderea pentru pierderea sau deteriorarea rezultată din încrederea în informația prezentată și utlizarea ei (inclusiv răspunderea rezultată din negllijență sau în cazul în care BRUNOX AG / GmbH avea cunoștință că o astfel de posiilitate există). Răspunderea BRUNOX AG / GmbH rămâne neafectată în caz de deces sau vătămare corporală rezultate din neglijență.

BRUNOX ® este o marcă înregistrată a BRUNOX AG Switzerland.

Technical data BRUNOX® Deo  FÜR DIE FEDERGABEL	BL/LI//blj - 12.04.2016

3