Spray de protecție anti-corozivă

1. Descriere produs:

BRUNOX® IX 100 este un produs de etanșare anti-corozivă, de calitate ridicată, pentru produse din metal și diverse utilaje. Oferă o protecție îndelungată când nu se dorește cromatizare/ galvanizare.

2. Efect:

BRUNOX® IX 100 formează o peliculă protectoare compactă cu aspect de ceară, care nu devine casantă si protejează o perioadă îndelungată în cele mai variate condiții: împotriva acțiunii directe a factorilor de mediu, a gazelor de ardere sau a apei sărate.

3. Domeniu de utilizare:

BRUNOX® IX 100 este utilizat ca strat de protecție anti-corozivă de lungă durată, în special pentru întreținerea utilajelor pe timp de iarnă, a produselor care sunt transportate maritim (containere) sau care sunt scoase din uz timp de mai mulți ani.

În funcție de aplicație, produsul asigură o protecție împotriva coroziunii de până la 5 ani.

4. Mod de utilizare:

BRUNOX® IX 100 se aplică în strat uniform pe suprafața* uscată, dacă este necesar în mai multe straturi, prin pulverizare, cu pensula sau cu pistolul cu sau fără aer. Piesele se pot trata și prin imersie.

* In cazul în care suprafața este umedă, se recomandă tratarea în prealabil

cu BRUNOX® Turbo-Spray®. Acesta se pulverizează pe întreaga suprafață, în colțuri și fisuri, astfel încât umiditatea este înlăturată și orice urmă de apă se scurge. Apoi se șterge stratul de BRUNOX® Turbo- Spray® cu o lavetă și se aplică BRUNOX® IX 100.

Grosimea stratului aplicat ar trebui să fie de minim 20 μm. Cea mai bună protecție împotriva coroziunii se obține atunci când grosimea stratului este de aproximativ 50 μm.

BRUNOX® IX 100 se poate îndepărta cu alcool etilic, solvent de curățare sau prin curățare sub presiune și o soluție tensioactivă.

6. Ambalare:

Spray: 300 ml

Canistră: 5 l

| 7. Specificații tehnice: | Aspect: | Brun-măsliniu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Densitate (20 °C): | Aerosol: | 0,89 ± 0,04 g/cm3 |  |  |  |
|  |  | Vrac: | 0,93 ± 0,04 g/cm3 |  |  |  |
| Technisches Datenblatt BRUNOX® IX 100 |  |  | BL/LI//blj – 12.04.2016 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |

Vâscozitate

(20 °C):

Punct de aprindere:

Randament:

Consistență:

Timp de uscare:

Aerosol = 48 mPas,

Vrac = 480 mPas,

| Aerosol: | < 0 | °C |
| --- | --- | --- |
| Vrac: | 51 | °C |

aprox. 40 – 16 m2/l, (25 – 50 µm)

uscat, rezistent la atingere, peliculă cu aspect de ceară

- Rezistent la praf după 1 - 2 ore

- Uscat după 12 ore (rezistent la atingere)

Spray de protecție anti-corozivă

BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH – 8732 Neuhaus/SG,

BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Postfach 100127, DE – 85001 Ingolstadt

Informația conținută în acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuale. Nu îi absolvă pe procesatori de obligați de a testa produsul înainte de utilizare, dat fiind multitudinea de factori care pot influența procesarea și aplicarea produsului nostru. Fără acceptul prealabil al BRUNOX AG / GmbH, nicio parte a acestei publicații nu poate fi utilizată electronic, copiată mecanic, reproddusă, transmisă sau stocată. Această fișă tehnică și conținutul său  (informația) constituie proprietate intelectuală a BRUNOX AG / GmbH. Nu se acordă licențe; informația este destinată exclusiv informării în legătură cu produsul corespunzător. Drepturile de proprietate intelectuală aparțin BRUNOX AG / GmbH. Informația se poate modifica fără notificare prealabilă, înlocuind toate specificațiile tehnice furnizate anterior. BRUNOX AG / GmbH nu își asumă nicio răspundere pentru corectitudinea sau caracterul complet și nu acceptă nicio răspundere pentru daunele materile sau imateriale provocate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor prezentate sau a utilizării incorecte sau incomplete a informațiilor. Procesatorii trebuie să verifice informația și produsul conform scopului lor. Aceștia nu trebuie să facă supoziții privind caracterul adecvat pe baza informațiilor incluse sau omise. BRUNOX AG / GmbH nu își asumă răspunderea pentru pierderea sau deteriorarea rezultată din încrederea în informația prezentată și utlizarea ei (inclusiv răspunderea rezultată din negllijență sau în cazul în care BRUNOX AG / GmbH avea cunoștință că o astfel de posiilitate există). Răspunderea BRUNOX AG / GmbH rămâne neafectată în caz de deces sau vătămare corporală rezultate din neglijență.

BRUNOX ® este o marcă înregistrată a BRUNOX AG Switzerland.

| Technisches Datenblatt BRUNOX® IX 100 | BL/LI//blj – 12.04.2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  |  |